| Dział Kontroli Jakości |  |  |  |  | Świadectwo badania |  |  |  |  |  | Badania ultradźwiękowe UT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № 04/UT/2022 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot Badań: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data: |  |  |  |  |
| PEŁNA NAZWA OBIEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04.07.2022- 12.09.2022 |  |  |  |  |
| Przepis badania |  |  |  | Poziom jakości |  |  |  |  |  |  |  |  | B; C wg PN-EN ISO 5817 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Poziom akceptacji |  |  |  |  |  |  |  |  | 2; 3 wg PN-EN ISO 11666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Poziom rejestracji |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tab. A5;A7 wg. PN-EN ISO 11666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tab. A6;A9 wg. PN-EN ISO 11666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Instrukcja badania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nr 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Certyfikat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UT 2 PN-EN ISO 9712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technika badania wg PN-EN ISO 11666 |  |  |  | Technika 2 DGS (AVG, OWR) |  |  |  |  |  |  | Poziom badania wg PN-EN ISO 17640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |
| Aparatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Defektoskop |  |  |  | Starmans DIO 1000 SFE S/N 19.048 |  |  |  |  |  |  | Głowice: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakres Obserwacji |  |  |  | TR4-10-10L Nr H1800170R |  |  | AFN4-89-70L Nr 01904404R |  | AFN4-89-60L Nr 01907154R |  | Symbol/Typ/nr |  |  |  |  |  | SEB 4 Nr 7711 |  |  |  |  | MWB 70-4 Nr 56929-57537 ΔVk1=1±1dB |  |  | MWB 60-4 Nr 56928-55307 ΔVk2=0±0,5dB |  |  |
|  |  |  |  | 50 |  |  | 150 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wzmocnienie rejestracji [dB] |  |  |  | 54 Straty przeniesienia 2 |  |  |  |  |  |  | Częstotliwość [MHz] |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | - |  |  |
| Materiał badany |  |  |  | S235 S355 |  |  |  |  |  |  | Kąt [°] |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Kąt padania |  | Rzeczyw. kąt padania | Kąt padania |  | Rzeczyw. kąt padania |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 69,8 | 60 |  | 59,9 |
| Stan powierzchni |  |  |  |  |  | po spawaniu MAG po malowaniu |  |  |  |  | Czułość badania DDSR [mm] |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  | 1,5 |  |  | - |  |  |
| Grubość |  |  |  | 9-12,7 mm |  |  |  |  |  |  | Środek sprzęgający |  |  |  |  |  |  |  |  |  | olej klej |  |  |  |  |  |  |
| Zakres badania: |  |  |  | 100% powierzchni przeszukiwania na rozwarstwienie;100% złączy doczołowych + SWC (około 10 mm z każdej strony) - zał.1 na nieciągłości wzdłużne i poprzeczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wzorzec: |  |  |  | Nr 1 Nr 2 |  |  |  |  |  |  | schodkowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokonano sprawdzenia parametrów układu defektoskop-głowica przed, w trakcie i po badaniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bez pisemnej zgody protokół nie może być powielany inaczej, jak tylko w całości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwagi: |  | Pomiar długości wskazań techniką ustalonego poziomu amplitudy z wykorzystaniem osi wiązki załącznik B wg.PN-EN ISO 11666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | wymagania spełnione wymagania niespełnione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Czas przetrzymania: zgodnie z normą PN-EN 1090-2 – tablica 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miejscowość: |  | Data: |  |  |  |  |  | Badanie przeprowadził: |  |  |  |  |  |  |  | Ocenę wykonał: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostrów Wlkp. |  | 04.07.2022- 12.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział Kontroli Jakości |  |  |  |  | Świadectwo badania |  |  |  |  |  | Badania ultradźwiękowe UT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № 04/UT/2022 |  |  |  |  |
| Przedmiot Badań: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data: |  |  |  |  |
| PEŁNA NAZWA OBIEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04.07.2022- 12.09.2022 |  |  |  |  |
| Wyniki badania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Element badany (nr poz.) | Spoina |  |  |  |  |  | Siła sygnału |  |  | Rozmiar niezgodności |  | Współrzędne niezgodności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wyniki badania |  | Uwagi (nr spawacza) |  |
|  | Symbol wg zał.1 |  | Długość |  |  |  |  |  |  |  |  | X pozycja |  |  | ∆x długość |  |  |  |  | Z głębokość |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [ - ] |  | [mm] |  |  |  | [dB] |  |  | [mm] |  | [mm] |  |  | [mm] |  |  |  |  | [mm] |  |  |  |  |  |  |  |
| Głowica SEB 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nie stwierdzono rozwarstwień w obszarze przeszukiwania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK |  | - |  |
| Głowica MWB 70 – 4, MWB 60-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. 1103 | UT-1 |  |  | 150 |  |  | ------------------ |  |  | ------------------ |  | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  |  | ------------ |  |  |  | OK |  | S2 |  |
| Poz. 1103 | UT-2 |  |  | 150 |  |  | ------------------ |  |  | ------------------ |  | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  |  | ------------ |  |  |  | OK |  | S2 |  |
| Poz. 1101 | UT-1 |  |  | 170 |  |  | +1dB |  |  | ------------------ |  | 0-75 |  |  | 10 |  |  |  |  | 4-11 |  |  |  | OK |  | S15 |  |
| Poz. 1101 | UT-2 |  |  | 170 |  |  | ------------------ |  |  | ------------------ |  | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  |  | ------------ |  |  |  | OK |  | S15 |  |
| Poz. 1411 | UT-1 |  |  | 160 |  |  | ------------------ |  |  | ------------------ |  | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  |  | ------------ |  |  |  | OK |  | S8 |  |
| Poz. 1411 | UT-2 |  |  | 160 |  |  | -1dB |  |  | ------------------ |  | 0-70 |  |  | 8 |  |  |  |  | 6-9 |  |  |  | OK |  | S8 |  |
| Poz. 1801/1 | UT-1 |  |  | 220 |  |  | ------------------ |  |  | ------------------ |  | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  |  | ------------ |  |  |  | OK |  | S8 |  |
| Poz. 1801/1 | UT-2 |  |  | 220 |  |  | ------------------ |  |  | ------------------ |  | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  |  | ------------ |  |  |  | OK |  | S8 |  |
| Poz. 4203/1 | UT-1 |  |  | 180 |  |  | ------------------ |  |  | ------------------ |  | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  |  | ------------ |  |  |  | OK |  | S3 |  |
|  | UT-2 |  |  | 200 |  |  | ------------------ |  |  | ------------------ |  | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  |  | ------------ |  |  |  | OK |  | S3 |  |
|  | UT-3 |  |  | 180 |  |  | ------------------ |  |  | ------------------ |  | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  |  | ------------ |  |  |  | OK |  | S3 |  |
|  | UT-4 |  |  | 200 |  |  | ------------------ |  |  | ------------------ |  | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  |  | ------------ |  |  |  | OK |  | S3 |  |
| Poz. 4205/1 | UT-1 |  |  | 200 |  |  | ------------------ |  |  | ------------------ |  | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  |  | ------------ |  |  |  | OK |  | S1 |  |
|  | UT-2 |  |  | 200 |  |  | ------------------ |  |  | ------------------ |  | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  |  | ------------ |  |  |  | OK |  | S1 |  |
| Poz. 4205/2 | UT-1 |  |  | 200 |  |  | ------------------ |  |  | ------------------ |  | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  |  | ------------ |  |  |  | OK |  | S1 |  |
|  | UT-2 |  |  | 200 |  |  | ------------------ |  |  | ------------------ |  | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  |  | ------------ |  |  |  | OK |  | S1 |  |
| Poz. 4205/3 | UT-1 |  |  | 200 |  |  | ------------------ |  |  | ------------------ |  | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  |  | ------------ |  |  |  | OK |  | S15 |  |
| Poz.4202 | UT-1 |  |  | 200 |  |  | ------------------ |  |  | ------------------ |  | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  |  | ------------ |  |  |  | OK |  | S1 |  |
|  | UT-2 |  |  | 200 |  |  | ------------------ |  |  | ------------------ |  | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  |  | ------------ |  |  |  | OK |  | S1 |  |
|  | UT-3 |  |  | 200 |  |  | ------------------ |  |  | ------------------ |  | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  |  | ------------ |  |  |  | OK |  | S3 |  |
|  | UT-4 |  |  | 200 |  |  | ------------------ |  |  | ------------------ |  | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  |  | ------------ |  |  |  | OK |  | S3 |  |
|  | UT-5 |  |  | 180 |  |  | ------------------ |  |  | ------------------ |  | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  |  | ------------ |  |  |  | OK |  | S3 |  |
|  | UT-6 |  |  | 180 |  |  | ------------------ |  |  | ------------------ |  | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  |  | ------------ |  |  |  | OK |  | S3 |  |
| Poz.4204 | UT-1 |  |  | 200 |  |  | ------------------ |  |  | ------------------ |  | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  |  | ------------ |  |  |  | OK |  | S1 |  |
|  | UT-2 |  |  | 200 |  |  | ------------------ |  |  | ------------------ |  | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  |  | ------------ |  |  |  | OK |  | S15 |  |
|  | UT-3 |  |  | 200 |  |  | ------------------ |  |  | ------------------ |  | ---------- |  |  | ---------- |  |  |  |  | ------------ |  |  |  | OK |  | S15 |  |
| Szkic badanego elementu Poz. 1103 Poz. 1101 Poz. 1411 Poz 1801/1 Poz. 4203/1 Poz. 4205/1, 4205/2 Poz. 4205/1 Poz. 4202 Poz.4204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwagi: |  | -------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | wymagania spełnione wymagania niespełnione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bez pisemnej zgody protokół nie może być powielany inaczej, jak tylko w całości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miejscowość: |  | Data: |  |  |  |  |  | Badanie przeprowadził: |  |  |  |  |  |  |  | Ocenę wykonał: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostrów Wlkp. |  | 04.07.2022- 12.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |